- Zápis z technické rady

- Konané dne: 23.4.2014 od 10:00 hod

Místo konání: 	Letiště Cheb

Přítomni :		Viz prezenční listina

Akce: 	Letiště Cheb

Oprava RWY a TWY

- V rámci TR bylo projednáváno:

- Upřesnění zadání a náplně akce

- Náplní PD bude návrh oprav povrchu vymezených betonových ploch v rozsahu nové RWY a TWYs.

- Náplní PD bude dále návrh denního značení na opravovaných plochách, stávající značení bude odstraněno.

- Rozsah opravovaných ploch

Rozsah opravovaných ploch je vymezen plochami nové RWY 06-24, paralelní TWY A, TWY F a kolmými TWYs B, C, D, E propojující RWY 06-24 a TWY A. Vymezené opravované plochy jsou dány parametry nové RWY a TWYs dle schválené dokumentace Letiště Cheb, oprava RWY a TWY – studie z 02/2014.

- Návrh oprav

Opravy povrchu RWY a TWYs  jsou navrženy následně:

- Oprava trhlin:

- přelité, staré zálivky se odstraní

- vyčištění trhliny

- stará zálivka i případný těsnící profil se vyryjí trnem z trhliny

- zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní probroušením komůrky, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky

- profrézování komůrky trhliny

- spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem

- spára se předtěsní porézním profilem

- na stěny se aplikuje primer (vyžaduje-li jej použitá technologie),

- provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky

- Oprava spár:

- přelité, staré zálivky se odstraní

- stará zálivka, případný těsnící profil a nečistoty se vyryjí trnem ze spáry

- zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní probroušením komůrky, aby byla zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky

- spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem

- spára se předtěsní porézním profilem

- na stěny se aplikuje primer (vyžaduje-li jej použitá technologie),

- provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky

- Oprava výtluků:

- ruční zarovnání poškozené hrany betonu (osekáním)

- porušený materiál se odbourá

- opravovaná plocha se vyčistí tlakovým vzduchem, kartáčem

- na stěny se aplikuje primer

- opravované místo se zaplní správkovou hmotou při dodržení předepsaných pracovních postupů výrobcem

- Plošná oprava malého rozsahu:

- zaříznutí hrany CB desky na tl. 60 mm po obvodu opravované plochy

- odfrézování povrchu CB desky v tl. 10-60 mm na požadovanou úroveň -60 mm pod vyrovnaný povrch

- broušení povrchu CB desky po odfrézování tak, aby bylo možno položit výztužnou mřížovinu

- očištění povrchu tlakovou vodou, kartáčem a tlakovým vzduchem

- provedení nové konstrukce vozovky

60 mm			Asfaltový beton 		ACO 16+ 50/70

Výztužná mřížovina – kompozit ze skelných vláken přišitý k polypropylénové instalační mříži

1,0 kg/m2		Postřik spojovací		PS-E			ČSN 73 61 29

- v místě napojení nové konstrukce vozovky na stávající CB desku bude provedena komůrka 25 x 12 mm vyplněná modifikovanou asf. zálivkou

- Plošná oprava velkého rozsahu (v místech propadlé vozovky po bombách):

Projektant investorovi a uživateli letiště předložil 3 návrhy řešení opravy vozovky.

Varianta A – „nejdražší s nejdelší životností“	-	stávající porušené CB desky odbourat v celé tloušťce a zpět doplnit novou CB desku

Varianta B – „levnější s kratší životností“			-	stávající porušené CB desky odbourat v celé tloušťce a zpět doplnit konstrukci asfaltové vozovky

Varianta C – „nejlevnější s omezenou dobou životnosti“		-	povrch porušené CB desky odfrézovat v potřebné tloušťce (cca 50-100 mm) a zpět doplnit 1, případně 2 asfaltové vrstvy s výztužnou mřížovinou proti prokreslování trhlin.

Investor s uživatelem letiště vybrali Variantu C, projektant upozornil všechny přítomné na omezenou dobu životnosti takovéto opravy a rovněž upozornil na potřebu pravidelné údržby (oprava spár a oprava případných trhlin v asf. krytu).

Postup prací při opravě dle Varianty C:

- zaříznutí hrany CB desky na tl. 100 mm po obvodu opravované plochy

- odfrézování povrchu CB desky v tl. 10-100 mm na požadovanou úroveň -100 mm pod vyrovnaný povrch

- broušení povrchu CB desky po odfrézování tak, aby bylo možno položit výztužnou mřížovinu

- očištění povrchu tlakovou vodou, kartáčem a tlakovým vzduchem

- provedení nové konstrukce vozovky

50 mm			Asfaltový beton 		ACO 16+ 50/70		ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2		Postřik spojovací		PS-E			ČSN 73 61 29

50 mm			Asfaltový beton 		ACP 16+ 50/70		ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1

Výztužná mřížovina – kompozit ze skelných vláken přišitý k polypropylénové instalační mříži

1,0 kg/m2		Postřik spojovací		PS-E			ČSN 73 61 29

- v místě napojení nové konstrukce vozovky na stávající CB desku bude provedena komůrka 25 x 12 mm vyplněná modifikovanou asf. zálivkou

- v místech s hlubším propadem než 50 mm bude doplněna ještě jedna asfaltová vrstva

Zapsal: 24.4.2014	 ing. Pelant

Rozdělovník :

Organizace										Jméno									E-mail

Město Cheb							Tomáš Linda				linda@cheb.cz

ULC Cheb								Luděk Matějíček			ludek.matejicek@seznam.cz

ULC Cheb								Karel Houška				houska.atc@seznam.cz

AGA-Letiště s.r.o.			 	    Tomáš Pelant				pelant@aga-letiste.cz